## Slide 1: Group Meeting
心理学研究中的实验法浅谈
Dec.23, 2016
孙连荣

## Slide 2: 心理实验法浅谈
一 心理学实验逻辑简介
二 一个实例

## Slide 3: （一）概念框架
现象B
现象A
实验
验证现象之间是否存在因果关系
因
果
心理学
实验
自变量
因变量
额外变量
（控制变量）
也是影响因变量的重要因素，但不是研究者所关注的
一 心理学实验逻辑简介

## Slide 4: （二）逻辑框架
因
果
心理学
实验
自变量
A
因变量
B
A(有)
B(有)
A(无)
B(无)
实验组(有实验处理)
对照组(无实验处理)
人的行为反应
有无显著差异？
操作层面
可证伪原则
条件1：
条件2：

## Slide 5: （三）实验法效力保证
效度
  构念效度
  内部效度
  外部效度
信度

## Slide 6: （三）实验法效力保证
效度
  构念效度
    变量间因果关系的假设是否有逻辑依据？
    自变量和因变量是否有严格的操作定义？
  内部效度
    无关变量是否得到控制？
    统计思路是否正确？
  外部效度
信度
恒定法
消除法
匹配法
随机化法
统计控制法

## Slide 7: 社会偏见与攻击行为的因果关系验证 ——以医患冲突为例
研究问题：医患之间的偏见是导致医患冲突的原因吗
研究思路：
  社会偏见和群际攻击行为的因果关系假设是否有逻辑基础？
    关键工作：找文献 &看现象
  医患偏见的有和无如何操作？
    关键工作：找到合适的测量工具并进行“有/无”的有效区分
  医患冲突群际攻击行为如何测量？
    关键工作：基于文献调整因变量的概念界定
  关键的额外变量是什么？如何控制？
    关键工作：实验前预测及被试筛选
界定：
社会偏见（ prejudice）是指个体在社会化过程中基于群体分类及认知偏差而对他人或他群体产生的消极态度和情绪指向（Allport，1954）。
二 一个实例

## Slide 8: 社会偏见与攻击行为的因果关系验证 ——以医患冲突为例
研究过程（略）
数据统计逻辑：均数差异检验
    T检验、
    方差分析
研究结果及结论（略）

## Slide 9: 心理学实验研究要点
研究设计上体现可证伪原则
自变量和因变量具有科学的界定及可靠的测量
关键的额外变量要严格控制
数据统计思路明晰

## Slide 10
敬请指正！
谢谢大家！

## Slide 11: Work in the last two weeks
Completed PPT file for oral speech
In English
Proper
Contents
About 35
Pages

## Slide 12: Work in the last two weeks
Completed …
1
Read …
2
Read …
3
Read …
4
Downloaded …
5
Conceiving …
6

## Slide 13: Work in the last two weeks
Thesis draft written by…
Design …
1.
Fabrication …
2.
Measured …
3.

## Slide 14: Work in the last two weeks
Processes Information Storage
  PECVD:SiO2, Si3N4, SiC
  Sputter: Ti, Au, Pt, Al,
  Cr, W, Pb
  LPCVD: PolySi, SiO2,Si3N4
  Si Oxidation:HO,O2,H2O
Membrane
  Ion Injection:As+,P+,B+,BF2+
  Diffusion: P+,B+
Adjusting
  ICP: Si, Ti/Al, Cr/Cu, Cr/Pt,
  Ti/Pt/Au, Pyrex, SiO2
  RIE:Si,SiO2,Si3N4, SiO2,
  Solutions: KOH, BHF,
  HF, H3PO4
Etching
Anode (electrostatic),
Au-Si, hot
Bonding

## Slide 15: Work in the last two weeks
1. Silicon Microfabrication : …..
2. MEMS Reliability: …..
3. NSFC Requisition : ….
4. Other: Published papers of IME
References and PPT files

## Slide 16: Work in the last two weeks
Safety and Operation Handbook
Safety
  Exit, Fire extinguisher, Shower equipment, Eye bath system
MSDS
  Health hazard, Fire hazard, Specific hazard, Reactivity
Etching
Room
600m2，Etching platform, Shelf, Reagent chemicals

## Slide 17: Future work in the next week
Simulate ….
Read …
Learn …

## Slide 18: Work in the last week
Passed the …
1
Read references …
2
Simulated and analyzed …
3
Design the fabrication …
4

## Slide 19: Work in the last week
Tuning
linearity
Output
power
Frequency
pulling
Tuning
sensitivity
Frequency
range
Harmonic
rejection
Frequency
pushing
The main performance
figures ….
Notes: Frequency range:频率范围 Output power：输出功率 frequency pushing：推频系数 Power output variation within the bandwidth：带内功率波动
Tuning sensitivity:电调灵敏度 tuning linearity：调谐线性度 frequency pulling：频率牵引 harmonic rejection：谐波抑制

## Slide 20: Work in the last month
2. 学习….仿真
1. 查阅文献
4. 进实验室….
3. …工艺制作流程
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 21: Work in the last month
实验相关
曝光显影
电镀
甩胶烘胶
正胶AZ P4903

## Slide 22: Work in the last month
2008.4.22
用…
2008.4.25
…. 大概15um
Notes: 图2 RF MEMS 压控振荡器原理示意图

## Slide 23: Work in the last two weeks
电镀…
…项目申请
…申请的准备
3
….会议投稿
1
2
4
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 24: Work in the last two weeks
稀释HF溶液
HF 0.4mol/L，
腐蚀速率：
室温100nm/s，
32度时200nm/s
HF 2.6mol/L
HNO3 2.2mol/L
32度时300nm/s
Ti湿法腐蚀
50:1:1
H2O:HF:HNO3
20:1:1
H2O:HF:H2O2
1:1:20
HF:H2O2:HNO3

## Slide 25: Work in the last two weeks
I2 0.09mol/L
KI 0.6mol/L
腐蚀速率：
室温8-15nm/s
Au湿法腐蚀
1:2:1 0
I2:KI:H2O
25g：7g：100ml
Br2:KI:H2O
1:2:3
HF:HAc:HNO3

## Slide 26: Work in the last two weeks
国家基金对项目的要求越来越高
基础性
前瞻性
战略性
强调原创性
提高
交叉项目的
强度和比例
强调学科交叉
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 27: Work in the last two weeks
研究实力
写作技巧
创新思想
一新遮百丑
基金有多种
手段保护
创新思想
以往的
研究积累
和研究水平
准确、清晰、
具体、可行
的研究计划
申请基金的三要素
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 28: Work in the last two weeks
申请书的核心问题
创新性
重要性
实用性
连续性
可行性
科学选题
做什么（What）
-问题的提出
为什么（Why）
-意义分析
怎么做（How）
-技术路线
立项依据
工作积累
实验条件
人才梯队
支持条件
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 29: Work in the last two weeks
立项依据
阐述项目对社会或经济的意义
1
本项目国内外进展情况
2
提出本项目解决的目标
3
强调项目的必要性和重要性
4
Notes: 图1 单端口网络可变电容的等效电路模型

## Slide 30: Work in the last two weeks
研究目标
1
研究内容
2
拟解决的关键问题
3
充分反映特色和创新点
4
预期成果
5
研究方案
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 31: Work in the last two weeks
支持条件
以往研究的积累
1
研究者的水平和专长
2
研究所需的设施和设备
3
合作研究
4
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 32: Work in the last two weeks
题目、内容摘要、主题词
研究组组成
年度计划及预期进展
申请经费的额度和预算
专家和单位的推荐意见
1
2
3
4
5
其它内容
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 33: Work in the last two months
  PECVD:SiO2, Si3N4, SiC
  Sputter: Ti, Au, Pt, Al,
  Cr, W, Pb
  LPCVD: PolySi, SiO2,Si3N4
  Si Oxidation:HO,O2,H2O
薄膜工艺
  Ion Injection:As+,P+,B+,BF2+
  Diffusion: P+,B+
调整参数
  ICP: Si, Ti/Al, Cr/Cu, Cr/Pt,
  Ti/Pt/Au, Pyrex, SiO2
  RIE:Si,SiO2,Si3N4, SiO2,
  Solutions: KOH, BHF,
  HF, H3PO4
刻蚀工艺
Anode (electrostatic),
Au-Si, hot
键合工艺
微电子所工艺信息库

## Slide 34: Work in the last two months
MEMS
和IC的
关键性
差别
IC无可动部件，而MEMS 器件可以产生某种运动
IC依靠其表面之下的各种效应来工作，而MEMS 基本上是靠表面效应工作的器件
IC本质上是平面化的，MEMS一般来说却不是

## Slide 35: Work in the last two months
MEMS
的优势
集成化
微型化
多功能
低成本
高性能
低功耗
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 36: Work in the last two months
….组件层面
….系统层面
….元件层面
…..技术层面
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 37: Work in the last two months
….加工技术
…加工
…技术
…加工
…技术
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 38: Work in the last two months
悬空结构
模片
沟、槽
单晶硅
多晶硅
键合技术
微电子所四个体硅标准工艺
机械性能好
几何尺寸大
浪费硅材料
与IC兼容不好
各向同性腐蚀
各向异性腐蚀
体微加工

## Slide 39: Work in the last two months
表面微加工
两层多晶硅表面微加工（北大微电子所）
三层多晶硅表面微加工（Berkley SA中心，PolyMUMPs）
五层多晶硅表面微加工（美国Sandia国家实验室）
两层MEMS结构：一层是结构材料,另一层为地面材料
多晶硅作为结构层，淀积PSG作为牺牲层，
氮化硅作为电隔离层
两层主要的薄膜层，结构层：多晶硅，
牺牲层：二氧化硅
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 40: Work in the last two months
LIGA技术
LIGA技术
准LIGA技术
SLIGA技术
电镀
( Galvanoformung)
压模(Abformung)
光刻
(Lithographie)
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 41: Work in the last two months
衬底必须是导体或涂有导电材料
1
能实现大深宽比结构
2
材料广泛
3
制作高精度复杂图形
4
易于大批量生产
5
不适合制作多层结构
6
LIGA技术特点
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 42: Work in the last two months
硅/硅键合
1、灵活性和半导体工艺兼容性
2、温度在键合过程中起着关键的作用
3、硅片表面的平整度和清洁度
硅/玻璃键合
1、两静电键合材料的热膨胀系数近似匹配
2、阳极的形状影响键合效果
3、表面状况对键合力也有影响
金属/玻璃键合
1、电压、温度和表面光洁度影响键合反应
2、离子扩散阳极氧化影响键合
3、键合界面处产生过渡层
键合技术
键合技术可以将表面加工和体加工有机地结合在一起
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 43: Work in the last two months
三维MEMS结构加工中的材料
结构材料：
硅、玻璃、
半导体材料
牺牲层材料
电绝缘材料
功能材料：
压电材料
磁致伸缩材料
形状记忆合金
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 44: Work in the last two months
金属：
如Ti，Al，
Cu，Cr 等
非金属：
二氧化硅、氮化硅、
碳化硅和磷硅玻璃等
有机物和聚合物：
如光刻胶，聚酰亚胺、PMMA、SU-8等
牺牲层
材料
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 45: Work in the last two months
B
C
A
前CMOS (pre-CMOS)
混合CMOS
( intermediate-CMOS)
后CMOS(post-CMOS)
CMOS-MEMS技术：将MEMS部分和CMOS电路做在同一块衬底上
一种是在CMOS结构层上面再淀积一层结构层的微加工
另一种是直接以CMOS原有的结构层作为MEMS结构层的微加工
Notes: 图3 RF MEMS VCO测试框图

## Slide 46: Work in the future
2. 考虑…
1. 完成…
3. 制作…
4. 加工…

## Slide 47: Work in the last two weeks
Attend 08MEMS training
01
Write SC-JRP application
02
Write … application
03
Design the …
04
Notes: 国家高技术研究发展计划（863计划 ):The National High Technology Research and Development Program of China
SC-JRP:Sigapore-Chian Joint Research Project

## Slide 48: Work in the last two weeks
Write SC-JRP application
Input Chinese and English version
1
Contact with Vincent of NUS
2
The joint unit not Univ., but A*STAR
3
Cooperation failed, but be trained
4

## Slide 49: Work in the last two weeks
Write ….
Proposal Title
Complex
面向

## Slide 50: Work in the last two weeks
…. …
Aims and Significance
Main objectives
Applications
Novelty
Methodology

## Slide 51: Work in the last two weeks
The …
Develop …
Current …
Fabricate ..
Aims and Significance

## Slide 52: Work in the last two weeks
Main Objectives
investigate ….
study …
realize …
set up …

## Slide 53: Work in the last two weeks
Applications
Multiband …
Integration …
High ….
R…

## Slide 54: Work in the last two weeks
Novelty
Current research
Most …..
This proposal
Investigate ….

## Slide 55: Work in the last two weeks
Methodology
SSS…
Single wafer …
Measure ..
Step2
Step3
Step4
Optimize …
Simulate ..
Silicon-based …
Traditional ..
Polymer …
Develop ..
Integrate …
switches ..
Test
Modify
Set up
Step1
Design

## Slide 56: Work in July and in this term
Finished …
1
Simulate …
2
Fabricate …
3
Short …
4
Notes: 国家高技术研究发展计划（863计划 ):The National High Technology Research and Development Program of China

## Slide 57: Work in July and in this term
Applications …
Key …
Project
…

## Slide 58: Work in July and in this term
Ti…
Co…
Dis…
Co…

## Slide 59: Work in July and in this term
Work in this term
Simulate ….
Fabricate …

## Slide 60: Work in the past two weeks
Discussed with
1
Simulated …
2
Analyzing …
3
Designing …
4
Notes: 国家高技术研究发展计划（863计划 ):The National High Technology Research and Development Program of China

## Slide 61
Thank You !
fangdm@ime.pku.edu.cn